Cephede Konstrüksiyonlu Panel Üzeri, Degrade Eskitme Yüzey Klinker Cephe Kaplama Tuğlası Uygulaması (44cm / 6.5cm / 1.5cm) Şartnamesi

İŞİN ADI:

POZ ADI: Degrade Klinker Cephe Kaplama Tuğlası (44 cm / 6.5 cm / 1.5 cm) Uygulaması İşi (Alt yüzeyde Cam elyaflı çimento katkılı tuğla kanallı panel bulunacaktır)

Cephede konstrüksiyonlu panel üzeri, degrade eskitme yüzey klinker kaplama tuğla uygulaması.

POZ NO:

- Klinker Cephe Kaplama Tuğlası, 440x65x15 mm ölçülerinde, projede belirtilen renklerde, ön yüzü tel kesme şeklinde pürüzlü yüzeye sahip, arka yüzünde ise yapıştırıcı malzemeler ile duvara sağlam yapıştırılabilmesi için yatay kanal oluşturulmuş, TS EN 1304 standardında uygun olarak üretilmiş; kil, şamot, kaolen ve diğer inorganik seramik hammaddeler kullanılarak, 1.180° C’de sinterlenerek imal edilmiş cephe kaplama tuğlalarıdır.

- Klinker Cephe Kaplama Tuğlasında Aranan Yazılı Garanti Şartları

- Yangına karşı Mukavemet A1 Sınıfı yanmazlık Garantisi.

- Tuzlara Karşı Garanti. Ürünün içeriğinde bulunan tuzların Islanma-kuruma döngüsü içerisinde yüzeyde birikmesi (beyazlanma) ve bu sebeple estetik bir sorun arz etmesine karşı değişim garantisi.

- Renk Garantisi Ürünün dış etkenlerden, güneş ışınlarından, hava şartlarından vb. çevre faktörleri sebebiyle hiçbir şekilde renk kararlığını bozmayacağını ve renk değişmeyeceğinin garantisi.

- Kireç, zararlı manyezi hataları. Ürünü deforme edebilecek, üzerinde delikler açabilecek, onu patlata bilecek, pullandırabilecek, kabuk kabuk attırabilecek kireç, zararlı manyezi hatalarına karşı garantisi.

- Donma dayanım garantisi.

Cam elyaf takviyeli çimento levha (kanallı)

- Alüminyum alt konstrüksiyona monte edilecek ve üzerine kaplama tuğlası yapıştırılacak olan paneller cam elyaf takviyeli 17-18mm çimento levhadan olacak ve aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır. Bu levhalar mutlaka kaplama tuğlasına uygun kanal yapısına (5mm hadve yüksekliğine + 13mm kalınlığında) sahip olacaktır.

| Basınç mukavemeti | 30-50 n/mm² |
| --- | --- |
| Eğilme mukavemeti | 8-20 N/mm² |
| Genleşme sınırı | 0,58% |
| Darbe mukavemeti | 5000-16000j/m² |
| - Yoğunluk | 1.7-2,2 g/cm3 |
| Isıl iletkenlik | 0,6-1,4 w/mk |
| Yangına dayanıklık | A1 (DIN 4102) |
| Su absorbsiyonu | 7-9% |
| Su buharı difüzyonu | 60 |

- Yapıştırıcı, klinker cephe kaplama tuğlalarının Cam elyaflı çimento levhaya yapıştırılmasını sağlayan polimer katkılı çimento esaslı elastik hazır yapıştırıcıdır.C2T Teknik Standartlarını karşılayan.

- Derz Dolgu Malzemesi, projede belirtilen renklerde, Klinker cephe kaplama tuğlalarının uygulama esnasında birbirleri arasında bırakılan ve yaklaşık 8 ila 12 mm arasında (ortalama 10 mm) genişliğe sahip derz boşluklarını, çatlamadan uygun şekilde doldurabilen çimento esaslı tuğla için özel geniş uygulanabilen derz dolgu malzemesidir.

- Yalıtım, 6cm kalınlığında 70kg/m3 Taş yünü , Nem örtüsü 90gr/m2 buhar dengeleyici ve akrilik bantlar.

Alüminyum;

- Dikey Taşıyıcı  : Dikey taşıyıcı 50x70x2mm T Profil

- L Braket ( 70’lik Ankraj) Ana Taşıyıcı : Cephenin duvardan açma mesafesine uygun (50,70,80,100,120,130,140,150 mm veya özel ölçü) çift dübel delikli  3,2 mm kalınlığında alüminyum profil,

- L Braket ( 130’luk Ankraj) Dilatasyon :  Cephenin duvardan açma mesafesine uygun (50,70,80,100,120,130,140,150 mm veya özel ölçü) çift dübel delikli  3,2 mm kalınlığında alüminyum profil,  (iki T profil arasında dikey eksende birleştirme, dilatasyon)

- Dübel : Beton için M10x85 elektro galvanizli çelik dübel, ytong,tuğla ve bims için trifon vida,pul ve pvc dübelden oluşmaktadır,

- Montaj Vidaları  : T profillerin L ankrajlar ile birleştirilmesi amacıyla 5.5x25 trapez vida

- Malzeme Özelliği : Etial 6063 alaşımına uygun AlMgSi 0.5  alaşımından üretilen

sertleştirilmiş profillerdir. Tasarım ve üretimlerindeki ölçü toleransları DIN 1748

( TS 996 ) ve  DIN 17615  standartları uygulanır